福建省建筑装饰行业团体标准   TB

工程建设团体标准编号：T/FJBDA  X-2021

福建省建筑装饰装修工程陶瓷饰面材料粘贴应用技术规程 Specification for installing ceramic base decorative material with adhesives in fujian province （征求意见稿） 2021-XX-XX 发布 2021-XX-XX实施

福建省建筑装饰行业协会  发

福建省建筑装饰行业团体标准

福建省建筑装饰装修工程陶瓷饰面材料粘贴应用技术规程

Specification for installing ceramic base decorative material with adhesives in fujian province

工程建设团体标准编号：T/FJBDA X-2021

主编单位：福建省享家建材有限公司

中建海峡建设发展有限公司

龙强建工有限公司

批准单位：福建省建筑装饰行业协会

实施日期：20XX年XX月XX日

目    次

1　总　则	4

2　术　语	5

3　材　料	6

3.1 一般规定	6

3.2 陶瓷饰面材料	6

3.3粘结材料	6

3.4填缝、美缝和密封材料	6

3.5辅助材料	8

4　设　计	8

4.1　一般规定	8

4.2　构造设计	9

4.3　材料选择	9

5　施　工	11

5.1　一般规定	11

5.2　施工工具	12

5.3　陶瓷饰面材料粘贴	13

5.4　成品保护	14

6　验　收	14

6.1　一般规定	14

6.2　主控项目	14

6.3 一般项目	15

7　安全生产、环境保护与职业健康	15

附录A　陶瓷饰面材料粘结材料的类型与代号	16

附录B　隐蔽工程验收记录表	17

附录C　检验批量质量验收记录表	18

本规程用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	22

Contents

1　Scope	5

2　Terms	6

3　Materials	7

3.1 General requirements	7

3.2 Cearmic decoative materials	7

3.3 Adhesive materials	7

3.4 Grout materials、Calk agent and sealant materials	7

3.5 Assist materials	9

4　Design	9

4.1　General requirements	9

4.2　Detail solutions	10

4.3　Materials selection	10

5　Construction	12

5.1　General requirements	12

5.2　Tools	13

5.3　install	14

5.4　Finished job protection	15

6　Accptance	15

6.1　General requirements	15

6.2　Dominant items	15

6.3  General items	16

7　Safety、Environmental protection and Occupational Health	16

Appeddix A　Ceramic decorative materials adhesive classification	17

Appeddix B　Acceptance record of concealed works	18

Appeddix C　Quality inspection recorder 	19

Explanation of wording in this specification	20

List of quoted standards	21

Addition: Explanation of provisions	23

前  言

本规程根据福建省建筑装饰行业协会文件《关于公布2021年福建省建筑装饰行业协会团体标准编制计划的通知》（闽装协【2021】5号）和《福建省建筑装饰行业协会技术編委会工作管理办法（试行）》的要求，本规程编制组依据国家现行有关标准规范，经过广泛调查研究，认真总结近年来我省工程实践经验，吸收借鉴其它省、市的做法，并在多次讨论的基础上，制定本规程，最后经专家组审查定稿。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：总则，术语，材料，设计、施工、验收、安全生产等。

本规程由福建省建筑装饰行业协会负责管理，由福建省享家建材有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送福建省享家建材有限公司（地址：福建省龙岩市新罗区曹溪镇坪尾工业区1号享家建材有限公司，邮篇：364000）或福建省建筑装饰行业协会（地址：福州市台江区广达路路68号，邮编：350005），以供今后修订参考。

主编单位：福建省享家建材有限公司

中建海峡建设发展有限公司

龙强建工有限公司

参编单位：锦楠建设集团有限公司

福建省兴雅达建设发展有限公司

中原一建（福建）装饰工程有限公司

龙岩市安居住宅建设有限公司

福建钢铁长城环保科技有限公司

福建省享师傅瓷砖镶贴技术有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

- 1　总　则

1.0.1 为规范我省陶瓷饰面材料的粘贴施工，提高施工水准，保证建筑装饰装修工程中陶瓷饰面材料粘贴的施工质量，特制定本规程。

1.0.2本规程适用于我省新建、扩建、改建和既有建筑的室内外墙面及地面上粘贴陶瓷饰面材料的工程中材料选用、设计、施工及验收。

1.0.3建筑装饰装修工程中陶瓷饰面材料的粘贴施工除应符合本规程外，尚应符合国家及本省现行有关标准的规定。

- 2　术　语

2.0.1 陶瓷饰面砖ceramic tile

以粘土和其他无机非金属矿物为主要原料，经成型、烧成等工序制备的用于建筑装饰装修的块状材料

2.0.2 陶瓷板ceramic panel

由粘土和其他无机非金属材料经干压成形、高温烧成等生产工艺制成的板状陶瓷制品。厚度不大于6mm，上表面面积不小于1.62㎡，用于建筑装饰装修的陶瓷板状材料，通称大板、岩板。

2.0.3瓷质砖porcelain tile

吸水率低于0.5%的陶瓷饰面砖。

2.0.4陶质砖pottery tile

吸水率为10%以上的陶瓷饰面砖。

2.0.5　齿状抹刀 notched trowel

在陶瓷地砖粘贴过程中在砖背和基面上进行布料的工具，可选择不同的齿状开口深度来控制粘结材料涂布厚度。

2.0.6 定位器 locator

用于陶瓷饰面材料粘贴过程中控制接缝宽度的配件。

2.0.7 调平器 leveler

用于地砖和陶瓷板粘贴过程中辅助控制砖与砖平整度的配件。

2.0.8 底涂 Primer

用于处理基层，改善粘结剂与基层粘结性能的合成树脂乳液类材料。

2.0.9 界面剂Concrete interface agent

与混凝土、陶瓷饰面材料粘贴面或硅酸钙板类基层具有相容性且与这类材料具有牢固结合力的聚合物改性水泥基材料。

2.0.10基体substrate

承载粘贴陶瓷饰面材料的墙体或楼板。

- 3　材　料

- 3.1 一般规定

3.1.1 室内用陶瓷饰面材料、无机粘结材料的放射性核素限量，应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定。

3.1.2　室内用粘结材料、基材修补、找平材料的放射性核素限量，应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的有关规定

3.1.3　填缝材料、密封材料的有害物质含量，应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的有关规定。

3.1.4　室内用底涂、界面剂应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的有关规定。

- 3.2 陶瓷饰面材料

3.2.1陶瓷饰面砖产品应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456、《薄型陶瓷砖》JC/T 2195和《室内外陶瓷墙地砖通用技术要求》JG/T 484的规定。

3.2.2 陶瓷板产品应符合国家现行标准《陶瓷板》GB/T 23266的规定。

- 3.3粘结材料

3.3.1陶瓷饰面材料的粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547和《预拌砂浆》 GB/T 25181的有关规定。

3.3.2外墙使用的陶瓷饰面粘结材料应符合现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定

- 3.4填缝、美缝和密封材料

3.4.1陶瓷饰面填缝材料应符合现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的规定。外墙使用的陶瓷饰面填缝材料应符合现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定。

3.4.2美缝材料应符合现行行业标准《装修防开裂用环氧树脂接缝剂》GB/T 36797 的有关规定（见表3.4.2-1和表3.4.2-2）。

表 3.4.2-1 美缝材料物理性能

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 胶枪填涂 | 外包装完好无溢胶，挤出的细腻均匀膏状物无气泡和凝胶 |
|  | 手工刮涂 | 无结块均匀膏状物，不同组分颜色有明显区别 |
| 气味等级/级 ≤ |  | 3 |
| 施工性 |  | 填缝无障碍，垂直和水平方向均不流挂 |
| 挤出性a /KN ≤ |  | 3.0 |
| 干燥时间（表干） h ≤ |  | 商定 |
| 拉伸剪切强度/ MPa ≥ | 标准条件 | 5.0 |
|  | 高低温交变 | 3.0 |
| 粘结强度/ MPa ≥ |  | 5.5 |
| 铅笔硬度（擦伤） ≥ |  | 3H |
| 耐磨性（750 g,500r）/g ≤ |  | 0.050 |
| 光泽（60°） | 标准条件 | 商定 |
|  | 湿固化光泽保持率 b/% ≥ | 60 |
| 耐水性（24h） |  | 无异常 |
| 耐碱性（2 h） |  | 无异常 |
| 耐污染性（1 h） | 醋 | 无异常 |
|  | 茶 | 无异常 |
| 耐黄变性（168h）c /△E ≤ |  | 6.0 |
| a仅限于胶枪填涂面层胶，指标也可由供需双方商定。 b仅限于明示具有湿固化特性的产品。 c仅限于明示具有耐黄变特性的产品。 |  |  |

表 3.4.2-2美缝材料有害物质限量

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量（VOC）/% ≤ |  | 5.0 |
| 甲醛/(g/kg) ≤ |  |  |
| 苯 /% ≤ |  | 3.0 |
| （甲苯+二甲苯+乙苯+三甲苯）总和/% ≤ |  | 商定 |
| 卤代烃/（g/kg）≤ | 二氯甲烷 | 2.0 |
|  | 1，2-二氯乙烷 |  |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 |  |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |
| 邻苯二甲酸酯类总和/（mg/kg）≤ | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和 | 1000 |
|  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）总和 | 1000 |
| 乙二醇醚及醚酯（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯）/（mg/kg） |  | 300 |
| 可溶性重金属/（mg/kg） | 铅（Pb） | 90 |
|  | 铬（Cr） | 75 |
|  | 镉（Cd） | 60 |
|  | 汞（Hg） | 60 |

3.4.3饰面砖粘贴工程中所使用的密封胶应符合现行国家标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083的有关规定。

- 3.5辅助材料

3.5.1 基体修补材料应符合现行行业标准《修补砂浆》JC/T 2381的有关规定。

3.5.2 墙面找平材料应符合现行行业标准《建筑用找平砂浆》JC/T 2326 的有关规定。

3.5.3地面找平材料应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181 的有关规定。

3.5.4底涂应符合现行行业标准《墙体用界面处理剂》JG/T 468的有关规定。

3.5.5 界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的有关规定。

- 4　设　计

- 4.1　一般规定

4.1.1　陶瓷饰面工程应进行专项设计，专项设计应包括下列内容：

1　陶瓷饰面材料的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能；

2　修补、找平、防水、粘结、填缝、密封等工序所用材料的品种和技术性能；

3　基体的种类及处理方式；

4　陶瓷饰面材料的排列方式、分格、图案；

5　接缝的宽度；

6　伸缩缝位置、构造及特殊部位的构造处理；

7　墙面凹凸部位的防水、排水构造；

8　穿墙构件、门窗洞口、屋檐、与其他面材的过渡部位等特殊节点的构造。

4.1.2　陶瓷饰面材料粘贴工程的基体应符合下列规定：

1　基体表面应干净、坚实牢固、不空鼓，抗拉强度不应小于0.4MPa，当基体的抗拉强度小于0.4MPa时，应进行加强处理；

2　在加气混凝土、轻质墙板、墙体保温系统等基体上粘贴陶瓷饰面材料时，应采取加强及粘结质量保证措施；

3　基体表面平整度偏差不应大于3 mm，立面垂直度偏差不应大于4 mm；

4　轻钢龙骨板材基体上，不宜粘贴边长大于300 mm的陶瓷饰面材料；

5　带有地暖的地面上，不宜粘贴边长大于300 mm的陶瓷饰面材料。

- 4.2　构造设计

4.2.1　室外墙面和地面陶瓷饰面材料粘贴应设置伸缩缝，伸缩缝间距不宜大于6 m，伸缩缝宽度宜为20 mm。

4.2.2　室内墙面和地面陶瓷饰面材料粘贴宜设置伸缩缝，伸缩缝间距不宜大于8 m，伸缩缝宽度宜为5 mm～10 mm，伸缩缝应从找平层断开，并应一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用密封胶或柔性装饰线条填充。

4.2.3　墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面材料之间的距离不应小于变形缝的宽度。

4.2.4　室外陶瓷饰面材料接缝的宽度不应小于5 mm。室内陶瓷饰面材料接缝的宽度不应小于1.5 mm；陶瓷饰面材料边长大于800 mm或地暖地面陶瓷饰面材料接缝的宽度不宜小于3 mm。

4.2.5  室外陶瓷饰面接缝填缝后的缝深不宜大于3 mm，也可为平缝。

4.2.6　墙面阳角处宜采用异型角砖或配套护角线条，陶瓷饰面材料与其他材质饰面材料交接处宜采用过渡连接线条。

4.2.7　窗台、檐口、装饰线等外墙面凹凸部位应采用防水和排水构造。

4.2.8　室外顶面排水坡度不应小于3%；应采用顶面饰面材料压立面饰面材料、立面最低一排饰面材料压底平面面材的作法，并应设置滴水构造。

4.2.9　有排水要求的陶瓷饰面地面排水坡度不应小于1%，地漏边缘以外50 mm陶瓷饰面材料坡度不宜小于3%。

- 4.3　材料选择

4.3.1　陶瓷饰面材料粘贴材料的性能应符合本规程第3章的规定。

4.3.2　陶瓷饰面材料的粘结材料应根据工程基体和所选用的陶瓷饰面材料按本规程附录A进行选择，并宜符合下列规定：

1　外墙陶瓷饰面粘结材料宜按表4.3.2-1选择。

表4.3.2-1　外墙陶瓷饰面材料粘结材料

| 陶瓷饰面材料种类 基体种类 | 陶瓷马赛克 | 陶瓷饰面砖 | 陶瓷板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土墙、砌体墙 | C2T | C2 | C2ES1~2 |

2　内墙陶瓷饰面材料粘结材料宜按表4.3.2-2选择。

表4.3.2-2　内墙陶瓷饰面粘结材料

| 陶瓷饰面材料种类 基体种类 | 陶瓷 马赛克 | 瓷质砖 |  | 陶质砖 |  | 陶瓷板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边长 ≤800mm | 边长 ＞800mm | 边长 ≤600mm | 边长 ＞600mm |  |
| 混凝土墙、砌体 | C1T | C2 | C2TS1 | IⅠ | IⅠ | C2ES1~2 |
| 轻质板材 | C1T | C2S1 | -- | C2S1 | -- | -- |
| 骨架石膏板、水泥板 | C1T | C2S1 | -- | C2S1 | -- | -- |
| 骨架胶合板、刨花板 | C2TS1P1 | C2S1P1 | -- | C2S1P1 | -- | -- |
| 金属板面 | R1 | R1 | -- | R1 | -- | -- |

3　地面陶瓷饰面粘结材料宜按表4.3.2-3选择。

表4.3.2-3　地面陶瓷饰面材料粘结材料选择

| 陶瓷饰面材料种类 基层种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 |  | 陶瓷板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边长 ≤600mm | 边长 ＞600mm |  |
| 水泥砂浆 | C2 | C1 | C1 | C1S1 |
| 自流平砂浆 | C2 | C1 | C1 | C1S1 |
| 金属板面 | R1 | R1 | -- | R1 |
| 地暖地面 | C1S1 | C1S1 | -- | -- |

4　游泳池陶瓷饰面材料粘结材料宜按表4.3.2-4选择。

表4.3.2-4　游泳池陶瓷饰面材料粘结材料

| 陶瓷饰面材料种类 基层种类 | 陶瓷马赛克 | 瓷质砖 | 陶瓷板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆立面 | C2T | C2T | C2S1 |
| 水泥砂浆平面 | C2 | C2 | C2S1 |

4.3.3　电梯间墙面、入户门周边等有振动部位及门窗洞过梁，宜先对基体表面作加强处理，粘贴材料宜选用C2TS1等级。

4.3.4　酸碱腐蚀环境中宜选择环氧树脂类粘结材料。

4.3.5　要求粘结材料快速提高粘结强度时，宜选择快凝型粘结材料。

4.3.6　水分挥发过快的环境使用的粘结材料宜选用加长晾置时间的粘结材料。

4.3.7　陶瓷饰面材料填缝材料的选用宜符合下列规定：

1　酸碱腐蚀环境中宜采用环氧树脂类填缝材料；

2　高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面材料宜采用无砂型填缝材料；

3　可接触到铝制材料的部位不宜采用水泥基填缝材料；

4　地暖地面及有振动部位，宜选用柔性填缝材料。

- 5　施　工

- 5.1　一般规定

5.1.1　陶瓷饰面工程施工前，应检查进场各种材料的品种、规格和外观质量以及材料检验报告、产品合格证，并应按下列规定对进场的材料进行复验：

1　室内用陶瓷饰面材料应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325有关规定进行放射性能复验；

2　外墙陶瓷饰面材料要复检材料吸水率，吸水率不应大于3%；

3　水泥基粘结材料应复验与外墙饰面砖的拉伸胶粘原强度，强度应符合现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547的有关规定；

4　外墙伸缩缝耐候密封胶应复验污染性，污染性应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的有关规定。

5.1.2　陶瓷饰面材料工程施工前，应对粘贴陶瓷饰面材料的基体进行验收，并应对基层表面平整度和立面垂直度进行检验，基层表面平整度偏差及立面垂直度偏差应符合本规程第4.1.2条的规定。

5.1.3　基层必须坚实、稳定，无起砂。基层表面若有粉尘、浮浆、油污、涂料、混凝土脱模剂等有碍粘结的物质，应进行处理。

5.1.4　伸缩缝应从找平基层断开，并一直延伸至饰面砖表面，伸缩缝应采用耐候密封胶填充。

5.1.5　陶瓷饰面材料的粘贴施工应满足下列条件：

1　粘贴施工的环境条件应满足施工工艺及所用材料的要求。施工环境温度不宜低于5℃或高于35℃。当在低于5℃或高于35℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施；

2　施工现场所需的水、电、机具和安全设施应齐备；

3　门窗洞、阳台和落水管预埋件等应处理完毕；

4  预埋的水管出水口、电线暗盒等处理完毕，标高匹配。

5.1.6陶瓷饰面材料粘贴工程应合理安排施工程序，后续施工不得对饰面造成损坏和污染。

5.1.7陶瓷饰面材料粘贴工程大面积施工前，应采用设计要求的陶瓷饰面和粘结材料，在待施工的每种类型的基层上应各粘贴至少1m2样板，按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110检验饰面材料粘结强度应合格，并应经建设、设计、监理等单位确认。

5.1.8现场粘贴陶瓷饰面材料所用材料和施工工艺必须与施工前粘结强度检验合格的饰面材料施工样板相同。

- 5.2　施工工具

5.2.1　陶瓷饰面材料粘贴宜包括下列主要施工工具：

1　瓷砖切割机、角磨机、专用开口工具；

2　搅拌机、齿形抹刀、定位器、调平器、橡皮锤、搅拌桶、灰铲、橡皮抹刀、海绵。

3　水平仪、水平尺、靠尺、墨线盒、线坠、卷尺、钢直尺。

5.2.2　陶瓷饰面材料粘贴应采用齿形抹刀进行施工。

- 5.3　陶瓷饰面材料粘贴

5.3.1　陶瓷饰面材料粘贴工程应满足设计要求，工艺流程（图5.3.1）宜结合工程实际情况确定。

基体检查、处理→排砖、分格、弹线→粘贴陶瓷饰面材料→填缝→清理表面

图5.3.1　陶瓷饰面材料粘贴工艺流程示意图

5.3.2　陶瓷饰面材料粘贴前，饰面材料背面应干净，不得有污染物。

5.3.3　排砖、分格、弹线应符合下列规定：

1　应按设计要求和施工样板进行排砖、分格，排砖宜使用整砖；

2　应弹出控制线，做出标记。

5.3.4　粘贴陶瓷饰面材料应符合下列规定：

1　在粘贴前应对陶瓷饰面材料进行挑选；

2　陶瓷饰面材料粘结材料应采用搅拌机进行拌和，拌和应按粘结材料产品说明书的要求操作；

3　陶瓷饰面材料粘贴时，宜用齿型抹刀在基层上涂刮粘结材料，外墙饰面砖和边长大于或等于300mm的陶瓷饰面材料，还应在陶瓷饰面材料背面满刮粘结材料，粘结层总厚度宜为3mm～8mm；

4　在粘结层允许调整时间内，可调整陶瓷饰面材料的位置和接缝宽度并揉压敲实，宜在砖接缝处放入定位器；超过允许调整时间后，不得振动或移动陶瓷饰面材料；

5　陶瓷板粘贴时，宜用齿型抹刀在基层上涂刮粘结材料，并在陶瓷板背面满刮粘结材料，在粘结材料开放时间内，应将陶瓷板粘贴到基面上，并应压紧振实、调整接缝。

6  陶瓷饰面材料开孔，宜采用专用工具套割。

5.3.5　填缝应符合下列规定：

1　陶瓷饰面材料粘贴后，填缝时间应符合粘结材料产品说明书的规定；

2　填缝前应对陶瓷饰面材料表面和接缝进行清理，填缝前缝深不宜小于2mm；

3　填缝材料拌和应按产品说明书的要求操作；

4　接缝深度应符合设计要求，填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；

5　填缝宜按先墙面后地面的顺序进行。

5.3.6　陶瓷饰面材料与其他材料的交接部位，宜放置间隔处理件，有防水、防潮要求的部位，宜采用密封胶处理。

5.3.7　陶瓷饰面材料填缝后应将表面清理干净。

- 5.4　成品保护

5.4.1　陶瓷地砖铺贴完后，养护期间不得受压。对后续工程可能造成污染的部位，应采取临时保护措施。

5.4.2　对施工中可能发生碰撞受损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。

5.4.3　水、电设备安装等工序应合理安排、协调施工，宜在陶瓷饰面材料粘贴前预留孔洞。

- 6　验　收

- 6.1　一般规定

6.1.1　墙面陶瓷饰工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.0.2　地面陶瓷饰面工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

6.0.3　陶瓷饰面工程的饰面材料粘结强度检验应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的有关规定。

- 6.2　主控项目

6.2.1用于基层处理的材料、陶瓷砖胶粘剂、陶瓷砖填缝剂、陶瓷饰面砖、陶瓷板等材料的品种、质量必须满足国家规范及设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

6.2.2 陶瓷饰面工程应无空鼓、无裂缝，粘结应牢固。

检验方法：观察；用小锤轻击检查。检查施工记录和粘结强度检验报告。

- 6.3 一般项目

6.3.1基层应洁净、平整，不得有松动、起砂、蜂窝和脱皮等缺陷。

检验方法：观察和检查隐蔽工程验收记录。附录B　隐蔽工程验收记录表

6.3.2基层的平整度每2延米不应大于3mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

6.3.3陶瓷饰面工程接缝应平直、光滑，填缝应连续、密实；宽度和深度应满足设计要求。

检验方法：观察检查；尺量检查。附录C　检验批量质量验收记录表

- 7　安全生产、环境保护与职业健康

7.0.1 陶瓷饰面材料粘贴工程的施工人员宜接受专业培训指导。

7.0.2 切割陶瓷饰面材料时应选用性能良好的机具，并采取降噪、降尘措施。

7.0.3 施工过程中应正确佩戴防护用品。

7.0.4施工过程中脚手架的搭设和使用必须符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

7.0.5一切用电设备的操作必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

7.0.6施工过程中产生废料和粉尘宜随时清理。

- 附录A　陶瓷饰面材料粘结材料的类型与代号

表A　陶瓷饰面材料粘结材料的类型与代号

本附录依据现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181和现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547编制

| 粘结材料的类型 | 代号 |
| --- | --- |
| 室内用Ⅰ型干粉陶瓷砖粘结砂浆 | IⅠ |
| 普通型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1 |
| 快凝型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1F |
| 抗滑移普通型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1T |
| 快凝抗滑移水泥基陶瓷砖粘结材料 | C1FT |
| 增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2 |
| 加长晾置时间增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2E |
| 快凝增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2F |
| 柔性增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2S1 |
| 抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2T |
| 抗滑移加长晾置时间增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TE |
| 柔性抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TS1 |
| 柔性抗滑移增强型和外墙基材为胶合板时的水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2TS1P1 |
| 快凝抗滑移增强型水泥基陶瓷砖粘结材料 | C2FT |
| 普通型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D1 |
| 抗滑移普通型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D1T |
| 增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2 |
| 增强型加速干燥陶瓷砖粘结材料 | D2A |
| 抗滑移增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2T |
| 抗滑移加长晾置时间增强型膏状乳液基陶瓷砖粘结材料 | D2TE |
| 普通反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R1 |
| 抗滑移普通反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R1T |
| 增强型反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R2 |
| 抗滑移增强型反应树脂型陶瓷砖粘结材料 | R2T |

- 附录B　隐蔽工程验收记录表

表B　隐蔽工程验收记录表

| 装饰装修工程名称 |  |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 专业工长 |  |  |
| 隐蔽工程项目 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  |  |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程部位 | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  |  | 监理单位验收意见 |
| 施工单位自查结论 | 专业工长： 年 月 日 |  |  | 质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录C　检验批量质量验收记录表

表C　检验批量质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  | 建筑装饰装修-陶瓷饰面工程 |  | 分项 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 陶瓷饰面材料品种、规格、质量 |  |  | 第9.3.1条 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 陶瓷饰面孔、槽的数量、位置和尺寸 |  |  | 第9.3.2条 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 陶瓷饰面材料安装 |  |  | 第9.3.3条 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 陶瓷饰面材料粘结 |  |  | 第9.3.4条 |  | / |  |  |  |  |  |
| 一 般 项目 | 1 | 陶瓷饰面表面质量 |  |  | 第9.3.5条 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 陶瓷饰面填缝 |  |  | 第9.3.6条 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 陶 瓷饰面安装允许偏差 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  |  |  | 立面垂直度 |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴阳角方正 |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  | 1 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  | 1 |  | / |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合......的规定”或“应按......执行”。

- 引用标准名录

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

《陶瓷砖》GB/T 4100

《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083

《石材用建筑密封胶》GB/T 23261

《陶瓷板》GB/T 23266

《预拌砂浆》GB/T 25181

《装修防开裂用环氧树脂接缝剂》GB/T 36797

《陶瓷马赛克》JC/T 456

《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004

《薄型陶瓷砖》JC/T 2195

《建筑用找平砂浆》JC/T 2326

《修补砂浆》JC/T 2381

《建筑用干混地面砂浆》JC/T 2457

《墙体用界面处理剂》JG/T 468

《室内外陶瓷墙地砖通用技术要求》JG/T 484

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

- 条文说明

1　总　则

1.0.1　建筑墙面和地面粘贴陶瓷饰面材料在国内外大量采用，尤其是在福建地区，卫生间、厨房的墙面和地面普遍粘贴陶瓷饰面材料，家居的客厅、公区、电梯厅的墙面和地面也大量采用陶瓷饰面材料。近年来在省内城乡各地采用瓷质砖、大规格陶瓷板等新型陶瓷饰面材料装饰墙面和地面的工程迅速增加。与此同时，陶瓷饰面材料空鼓、脱落、起拱等质量事故也不断增多，许多耗巨资装修的建筑物变得面目全非，不仅影响环境美观，而且威胁到人身安全，工程的维修和返工也造成了很大的经济损失。制订本规程的目的，是为陶瓷饰面材料粘贴工程的选材、设计、施工及验收提供一套科学实用的依据，以提高建筑物的工程质量，确保其安全可靠和经济合理。

2　术　语

2.0.3　齿形抹刀是在抹刀边沿开锯齿形开口，施工时从锯齿形开口漏出粘结材料留在粘结面上，不同尺寸的齿形开口对应不同的粘结材料厚度。

2.0.4-2.0.5　定位器包括十字卡、调平器等，是陶瓷饰面材料粘贴过程中辅助控制缝隙宽度或粘贴工程表面平整的有效器材。

2.0.6 地面上进行陶瓷饰面材粘贴作业时，基面上的粉尘不易清理干净，合成树脂乳液类材料能有效地帮助清理、固化基层表面的少量粉尘；当基体为灰砂砌块类时，合成树脂乳液类材料能起到封闭基面，提高粘结材料与基面结合力的作用。

2.0.7 铝模混凝土在工程上应用越来越普及，铝模混凝土具有良好的平整度和垂直度，通常不再需要附加的抹灰作业，对表面进行适当处理后可以直接进行粘贴作业，达到标准要求的双组份界面剂是一个选择；双组份界面剂还可以用于砖背处理，以提高粘结材料对瓷质砖及陶瓷板的结合力、

3　材　料

3.3　粘结材料

3.3.1　陶瓷饰面的粘结材料应符合现行标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547和《预拌砂浆》GB/T 25181中有相应的规定。陶瓷饰面材料用粘结材料类型及代号在本规程附录A中列出，便于对照使用。现场搅拌砂材料性能达不到现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547标准的要求，不环保，故不采用。

本规程旨在推动新型粘结材料用陶瓷饰面材料的粘贴作业，而且随着建筑施工质量的提高，自流平砂浆等新型建筑材料的选用，半干砂浆已不适合边长较大的瓷砖及陶瓷板在新型地坪材料形成的基面上进行粘贴作业，同时半干砂浆法不环保，故不采用。

施工现场不得在粘结材料中添加水泥、砂等。

3.4　填缝、美缝和密封材料

3.4.2　美缝材料

当前市场上的美缝材料多为非溶剂环氧类材料，《装修防开裂用环氧树脂接缝剂》GB/T 36797中有害物质限量是专门针对环氧类设计的，有害物质限量项目的设置比《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325更合理，作为环境污染控制标准，结合现实中的使用情况和最新法律法规情况，本规程选用装修防开裂用环氧树脂接缝剂》GB/T 36797中有害物质限量要求作为美缝材料的环保要求。

4　设　计

4.1　一般规定

4.1.1　为保证陶瓷饰面材料粘贴工程的质量，本条对陶瓷饰面材料工程的设计应包括的内容做了规定。

4.1.2　基体处理是保证陶瓷饰面材料粘贴工程的质量的重要工序，应针对不同的基体采取相应的处理措施。

1　基体强度低易造成找平层与基体表面破坏。基体表面如有防水材料，需注意防水材料与前后道材料的相容性，相容性差容易导致界面处分层空鼓。依据现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定，基体抗拉强度不应小于0.4MPa。

2　加气混凝土、轻质墙板、轻集料混凝土小型空心砌块等基体，由于自身强度较低，需要采取挂耐碱玻纤网布等加强措施以保证陶瓷饰面材料的粘贴质量。外墙粘贴工程中采用柔性填缝材料时，需设置足够的伸缩缝以缓冲使用过程中因温度变化而引起的收缩变形。

3　基体表面平整、立面垂直，是保证陶瓷板等尺寸较大陶瓷饰面材料粘贴施工的基本条件。表面平整度和立面垂直度偏差值是以2m长为基准。

4　轻钢龙骨板材基体存在一定的挠度和变形量，为了防止基体变形引起陶瓷饰面材料的开裂和脱落，根据国内外调研结果确定，在轻钢龙骨板材基体不宜粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面材料。

5　陶瓷饰面材料本身与基面的热膨胀系数有差异，环境温差引起陶瓷饰面材料与基体的变形，最终会导致陶瓷饰面材料出现开裂和脱落。带有地暖的地面上存在温差变化，为防止由于变形引起陶瓷饰面材料的开裂和脱落，根据国外标准和国内外调研结果确定，在带有地暖的地面上不适合粘贴边长大于300mm的陶瓷饰面材料。当陶瓷饰面材料的边长大于300mm时，粘贴时需采取有效的措施。

4.2　构造设计

4.2.1　陶瓷饰面材料粘贴时设置伸缩缝，可防止墙体结构变形及外墙饰面砖本身温度变形导致的开裂和脱落。根据国内外调研结果确定，室外墙面和地面陶瓷饰面材料伸缩缝间距不宜大于6m，伸缩缝的宽度宜为20mm，也可根据各地区的气候条件确定伸缩缝尺寸。

4.2.2　室内墙面和地面陶瓷饰面材料粘贴宜设置伸缩缝，在墙地面汇合的阴角部位,不同材料交接的部位建议设置伸缩缝。室内环境温度相对稳定，根据国内外调研结果，确定出“室内伸缩缝间距不宜大于8m，伸缩缝宽度宜为5mm～10mm”的规定。

4.2.3　如果墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖之间的距离小于变形缝的宽度，部分饰面砖会悬空，容易出现因墙体变形缝宽度变化而导致的外墙饰面砖顶起、脱落。

4.2.4　外墙饰面砖之间若不留接缝或留缝过小，受到阳光照射的外墙饰面砖膨胀没有缓冲余地，会出现外墙饰面砖顶起导致脱落。外墙饰面砖接缝过小时，填缝料不能密实的填充封闭，雨水从开口接缝进入导致渗漏和破坏粘结层。本条规定包括阳角在内的外墙饰面材料接缝宽度至少5mm，便于填缝密封，还能增加外墙饰面砖的粘结面积，有利于保证工程质量。室内环境条件相对稳定，但墙体和陶瓷饰面材料仍然有一定的变形胀缩量, 为了防止饰面材料顶起导致脱落,室内陶瓷饰面材料接缝的宽度不应小于1.5mm，对于地暖地面和陶瓷饰面材料边长大于800mm时，潜在的变形量大于普通地面及小尺寸陶瓷饰面材料，接缝宽度不宜小于3mm。

4.2.5  室外陶瓷饰面材料接缝填缝后的缝过深容易积尘污染墙面,对防水不利。

4.2.6　为保护陶瓷饰面材料工程，墙面阳角处宜采用异型角砖或配套护角线条，陶瓷饰面材料与其他材质饰面材料交接处宜采用过渡连接线条。

4.2.7　在窗台、檐口、装饰线等墙面凹凸部位易存留雨水，如果密封不严、倒坡积水等处理不当会使雨水渗入陶瓷饰面外墙内，引起湿胀，造成外墙饰面砖开裂、脱落，雨水渗漏进内墙面，会严重影响使用，并带来大量工程质量纠纷。故本条规定在这些经常渗漏水的薄弱部位应采用防水和排水构造。在外窗台与窗框交接处采用密封胶密封防水，将外窗台、檐口、装饰线上面做成向外坡向的排水坡度使雨水不积存，在檐口、装饰线下口设置滴水线（槽），这些都是有效的防水和排水构造措施。

4.2.8　外墙陶瓷饰面在水平处容易积水并通过不容易密封的阳角接缝渗漏，采取顶面排水坡度不小于3%，顶面陶瓷饰面压立面饰面，立面最低一排饰面材料压底平面面材的作法，并要求设置滴水构造，可以有效排除雨水，解决渗漏难题。

4.3　材料选择

4.3.2　陶瓷饰面材料的种类很多，粘结材料的种类也很多，为了保证陶瓷饰面材料粘贴工程的质量，需正确匹配陶瓷饰面材料与粘结材料，根据国内外调研结果，依据陶瓷饰面材料的材质、边长尺寸、基体的情况和粘贴位置特殊性确定了选用规定。

4.3.3　电梯间墙体多为混凝土墙和砌块墙相结合，宜在墙体表面进行界面处理，使基体表面处理同一种状态。电梯间入户门周边在使用过程中会长期受振动影响，需要柔性的粘结材料来保证粘贴工程质量。建筑工种中门窗洞过梁部位为混凝土材质，施工时不易保证有合适的界面处理，需要柔性、抗垂挂的粘结材料来保证粘贴施工质量。

4.3.4　环氧类材料比水泥基材料更适合有耐酸碱性能的区域。

4.3.5　快硬早强型粘结材料（即F型粘结材料），6小时的粘结拉拔强度可达到0.5MPa，适合于有早强要求的施工场合。

4.3.6　施工环境将影响粘结材料的晾置时间，在风力较大、易受太阳直射影响、温度高于30℃环境下施工时，水分挥发过快，粘结材料表面更容易结皮，晾置时间会缩短，在这样的环境下施工，为保证陶瓷饰面材料粘贴工程的质量，要选择晾置时间加长的粘结材料。

4.3.7　陶瓷饰面材料填缝材料一直作为陶瓷饰面材料粘贴工程的辅助材料，被重视程度不够。而陶瓷饰面材料填缝材料的不适当选用会影响到陶瓷饰面材料粘贴工程的质量。故本条对陶瓷饰面材料填缝材料的选用作了规定。

2　为防止砂质材料划伤高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面材料的釉面，影响陶瓷饰面材料的装饰效果，对高光泽度或低表面硬度的陶瓷饰面材料工程建议选用无砂型填缝材料。

3　水泥基填缝材料的碱度会对铝制材料造成腐蚀，可能接触到铝制材料的部位不宜采用水泥基填缝材料，可选用环氧类或其他密封材料来填充。

4　地暖地面及有振动部位存在着变形趋势大的问题，采用柔性填缝材料，有利于吸收温差带来的瓷砖变形及振动带来的微小位移变化，能够保证陶瓷饰面材料粘贴工程的质量。

5　施　工

5.1　一般规定

5.1.1　要保证陶瓷饰面材料工程的质量，首先能够保证材料的质量。材料复检是保证材料质量的重要措施。本条参考现行行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的有关规定制定。其它地区参考本标准时，需要按行业标准《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ 126的中外墙饰面砖复验项目要求确定复验项目。

5.1.2　陶瓷饰面材料施工前对粘贴陶瓷饰面材料的基体进行验收，可以分清责任，及时对不平整的基体进行处理。

5.1.4　以往伸缩缝嵌缝材料的选用没有得到应有的重视，要求过低，大量使用的沥青类和不耐侯硅硐类伸缩缝嵌缝材料不耐久、易开裂，导致雨水从裂缝渗入饰面砖外墙内，造成外墙饰面砖空鼓脱落、渗漏水。因此，本条要求采用耐候密封胶嵌缝，耐候密封胶可承受外墙饰面砖胀缩变形，能保证伸缩缝的持久防水抗渗。

5.2　施工工具

5.2.1　陶瓷饰面材料粘贴施工工具是保证工程质量的重要环节，其中齿形抹刀、定位器等都是从国外成熟的施工工艺借鉴而来。

5.3　饰面材料粘贴

边长不大于300 mm的陶瓷饰面材料宜选用4 mm×4 mm齿形抹刀；边长介于300 mm至600 mm之间的陶瓷饰面材料，宜选用6 mm×6 mm齿形抹刀；边长大于600 mm的陶瓷饰面材料，宜选用10 mm×10 mm齿形抹刀

5.3.2　陶瓷饰面材料背面有粉状物和污染物时会影响粘结强度，需选用背面没有粉状物和污染物的饰面材料或将饰面材料背面的粉状物和污染物清理干净，保证陶瓷饰面材料粘贴前背面不得有粉状物和污染物。

5.3.4　在基层上用齿型抹刀刮粘结材料是国外通行的粘贴饰面材料方法，优点是粘结材料在刮压下能更好的和基层浸润、渗透，从而保证粘结强度，更重要的是满刮粘结材料能解决目前点粘法不能保证粘接质量的难题。施工中，基体上刮涂粘结材料的方向和饰面材料背面的粘结材料刮涂方向应一致，不应成十字交叉，以保证施工时排气及满浆率。采用瓷砖胶进行陶瓷饰面材料粘贴施工时，施工前不应对陶瓷饰面材料浸泡。施工时，超过允许调整时间的陶瓷饰面材料，如需调整，可取下陶瓷饰面材料，刮除粘结层，重新粘贴。采用专用工具对陶瓷饰面材料开孔易于保证开套割的规整，陶瓷板的开口，宜先钻孔定位，将陶瓷板粘贴到位，再进行套割作业，以防陶瓷板粘贴过程中开裂。

5.3.5　填缝的缝深最小值与所用填缝材料种类、使用部位、填缝宽度均有关。环氧树脂类填缝剂，可用于缝深较小的填缝，水泥基填缝剂要适当增大填缝深度。

5.3.7　陶瓷饰面材料填缝后表面的残留物不及时清理干净会固化黏连，影响美观。

5.4　成品保护

5.4.1　养护期间不得受压主要是指上人和上物。在实际施工过程中，后续工程容易对陶瓷饰面材料造成污染，因而有必要采取临时保护措施。养护期应符合粘结材料产品说明书的规定。

5.4.3　陶瓷饰面材料粘贴后再开凿洞口，会对饰面砖造成破坏，且不易修补，故本条提出各工种要合理安排工序并及时协调施工。

7 安全生产、环境保护与职业健康

7.0.1建筑装饰装修工程的固定性决定了施工的流动性；建筑装饰装修工程的单件性，使得施工作业形式多样，手工作业和湿作业多。同时，建筑装饰装修工程的实际施工作业人员一直处在工作场所动态调整的不稳定状态中。装饰装修环境污染因素多，导致施工现场的安全生产与职业健康管理比较复杂。为了确保装饰装修工程中，镶贴工的安全和职业健康，需要施工人员了解建筑装饰装修工程中的危险源，并有一定的辨识能力，能进行基本的风险评估和了解必要的控制措施。以消除或尽可能降低，建筑装饰装修镶贴施工中健康安全危险源和其它相关方面的风险。所以要求对施工人员进行一定的专业培训指导。

7.0.2施工机具，特别是砂轮机、切割机等电动工具，转速高，带病运转的工具是产生安全事故的重大隐患。这些工具是产生噪音、粉尘的主要来源，施工现场应选用低噪声设备或选用有消声装置的机械，并加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523中的规定。

7.0.3进入施工现场,必须规范地佩戴安全帽、穿安全鞋。水泥基材料在加水混合后呈强碱性，操作时应佩戴防护手套。施工现场用电动机具进行陶瓷饰面材料切割加工、拆除等操作时，会有有大量粉尘产生，应配戴好防尘口罩。

7.0.6施工中产生的建筑废料和粉尘会影响通行安合，宜随时清理。